ПАСПОРТ

ПРАКТИЧЕСКОГО  ЗАДАНИЯ  ИНВАРИАНТНОЙ  ЧАСТИ II УРОВНЯ

ЗАДАНИЕ 2.4

ВЫПОЛНЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

| № | УГС 22.00.00 Технологии материалов |
| --- | --- |
| 1. | 22.02.01 Металлургия черных металлов, (№ 355 от 21 апреля 2014 г.) |
| 2. | ОК1 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 2. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. ОК 3. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального развития. ОК 4. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности. ОК 5. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. |
|  | ПК 5. Анализировать причины брака выпускаемой продукции и разрабатывать мероприятия по его предупреждению. ПК 6. Анализировать и оценивать состояние техники безопасности ПС и ПЗ на производственном участке. |
| 3. | ОП.04.Материаловедение ПМ.01 Ведение технологического процесса производства черных металлов |

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ЗАДАНИЯ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ II УРОВНЯ

ЗАДАНИЕ 2.4. ВЫПОЛНЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

| ЗАДАНИЕ 2.4. ВЫПОЛНЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ |
| --- |
| Задание 2.4.1. | Критерии оценки | Максимальный балл – 5 |
| По предложенному химическому составу определить марку стали и дать ее характеристику. Информацию занести в предложенную таблицу. | Марка стали | 1 |
|  | Вид стали | 0,7 |
|  | Характеристика стали по степени раскисления | 0,7 |
|  | Назначение стали | 0,7 |
|  | Конфигурация после проката | 0,6 |
|  | Температура закалки | 0,6 |
|  | Технологические свойства с указанием ссылки | 0,7 |
| Задание 2.4.2 | Критерии оценки | Максимальный балл – 5 |
| По предложенной марке цветного сплава определить химический состав и дать его характеристику. | Наименование сплава | 2 |
|  | Химический состав сплава | 1 |
|  | Назначение сплава | 1 |
|  | Температура горячей обработки | 0,5 |
|  | Твердость по Бринеллю | 0,5 |
| Задание 2.4.3. | Критерии оценки | Максимальный балл - 10 |
| Выбрать конструкционную углеродистую сталь для последующей штамповки со сложной вытяжкой. Для этих целей сталь должна содержать алюминий. Привести технологические свойства стали со ссылкой на справочник. | Марка стали | 3 |
|  | Содержание алюминия, % | 1 |
|  | Температура ковки | 1 |
|  | Свариваемость | 1 |
|  | Флокеночувствительность | 1 |
|  | Склонность к отпускной хрупкости | 1 |
|  | Источник данных | 2 |
| Задание 2.4.4. | Критерии оценки | Максимальный балл - 5 |
| Подобрать марку черного металла, обладающего литейными свойствами, с твердостью по Бринеллю свыше 180, не склонному к образованию флокенов и коррозионной стойкостью на воздухе менее 0,05 мм в год. | Вид металла, его марка | 1 |
|  | Химический состав | 1 |
|  | Коррозионная стойкость | 1 |
|  | Твердость по Бринеллю | 1 |
|  | Назначение к применению | 1 |
| Задание 2.4.5. | Критерии оценки | Максимальный балл - 5 |
| Определить состав и марку литейного чугуна для дальнейшего производства из него поршневых колец. | Марка (марки) чугуна | 1 |
|  | Химический состав для группы III, класса Г, категории 1 | 3 |
|  | Источник данных | 1 |
| Задание 2.4.6. | Критерии оценки | Максимальный балл - 5 |
| Определить рудную составляющую аглошихты от четырех поставщиков ЖРС: Комбинат КМА-руда 18%; Лебединский ГОК 27%; Стойленский ГОК 15%; Михайловский ГОК 40%. | Химический состав концентрата КМА-руда | 0,7 |
|  | Химический состав концентрата Лебединского ГОКа | 0,7 |
|  | Химический состав концентрата Стойленского ГОКа | 0,7 |
|  | Химический состав концентрата Михайловского ГОКа | 0,7 |
|  | Химический состав агломерата | 3,2 |

ЗАДАНИЕ 2.4.

ВЫПОЛНЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Задание 2.4.1.  По предложенному химическому составу определить марку стали  и дать ее характеристику. Информацию занести в предложенную таблицу.

| Содержание химического элемента в стали, % | Максимальный балл -5 |
| --- | --- |
| Углерод | Марганец | Азот | Ванадий | Медь | Кремний |  |
| 0,12 - 0,18 | 1,2 – 1,6 | 0,015 – 0,30 | 0,08 - 0,15 | 0,2 – 0,4 | до 0,17 |  |
| Марка стали |  | 1 |
| Вид стали |  | 0,7 |
| Характеристика стали по степени раскисления |  | 0,7 |
| Назначение стали |  | 0,7 |
| Конфигурация после проката |  | 0,6 |
| Температура закалки |  | 0,6 |
| Технологические свойства с указанием ссылки |  | 0,7 |
| ВСЕГО | 5 |

Задание 2.4.2. По предложенной марке цветного сплава определить химический состав и дать его характеристику. Информацию занести в предложенную таблицу.

| Марка – ЛЖМц59 – 1 - 1 | Максимальный балл-5 |
| --- | --- |
| Наименование сплава |  | 2 |
| Химический состав сплава |  |  |  |  | 1 |
| Назначение сплава |  | 1 |
| Температура горячей обработки |  | 0,5 |
| Твердость по Бринеллю |  | 0,5 |
| ВСЕГО | 5 |

Задание 2.4.3.  Выбрать  конструкционную  углеродистую  сталь  для  последующей  штамповки  со сложной  вытяжкой.  Для  этих  целей  сталь  должна  содержать  алюминий. Привести  технологические  свойства  стали  со  ссылкой   на  справочник.

|  | Ответ | Максимальный балл - 10 |
| --- | --- | --- |
| Марка стали |  | 3 |
| Содержание алюминия, % |  | 1 |
| Температура ковки |  | 1 |
| Свариваемость |  | 1 |
| Флокеночувствительность |  | 1 |
| Склонность к отпускной хрупкости |  | 1 |
| Источник данных |  | 2 |

Задание 2.4.4.  Подобрать  марку  черного  металла,  обладающего  литейными  свойствами,  с  твердостью  по  Бринеллю  свыше  180,  не  склонному  к  образованию  флокенов  и  коррозионной  стойкостью  на  воздухе  менее

0,05  мм  в год.

|  | Ответ | Максимальный балл - 5 |
| --- | --- | --- |
| Вид металла, его марка |  | 1 |
| Химический состав |  | 1 |
| Коррозионная стойкость |  | 1 |
| Твердость по Бринеллю |  | 1 |
| Назначение к применению |  | 1 |

Задание 2.4.5. Определить  состав  и  марку  литейного  чугуна  для  дальнейшего  производства  из  него  поршневых  колец.

|  | Ответ | Максимальный балл - 5 |
| --- | --- | --- |
| Марка (марки) чугуна |  | 1 |
| Химический состав для группы III, класса Г, категории 1 |  | 3 |
| Источник данных |  | 1 |

Задание 2.4.6.  Определить  рудную  составляющую  аглошихты  от  четырех  поставщиков  ЖРС:

Комбинат  КМА-руда  18%; Лебединский  ГОК    27%; Стойленский  ГОК  15%; Михайловский  ГОК  40%.

|  | Ответ | Максимальный балл - 5 |
| --- | --- | --- |
| Химический состав концентрата КМА-руда |  | 0,7 |
| Химический состав концентрата Лебединского ГОКа |  | 0,7 |
| Химический состав концентрата Стойленского ГОКа |  | 0,7 |
| Химический состав концентрата Михайловского ГОКа |  | 0,7 |
| Химический состав агломерата |  | 3,2 |

ПАСПОРТ ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ II УРОВНЯ

ЗАДАНИЕ 2.5.

ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА

ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ (ЧУГУНА, СТАЛИ, ФЕРРОСПЛАВОВ И ЛИГАТУР)

| № п/п | Характеристики ФГОС СПО | Характеристики профессионального стандарта (при наличии) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 22.00.00 Технологии материалов 22.02.01 Металлургия черных металлов (N 355 от 21 апреля 2014 г.) | Профессиональный стандарт «Специалист по электросталеплавильному производству» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 3 декабря 2015 г. N 980н) Профессиональный стандарт «Специалист по кислородно-конвертерному производству стали» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 декабря 2015 г. N 960н) |
| 2 | МДК 01.01. Управление технологическими процессами производства чугуна и контроль за ними; МДК 01.02. Управление технологическими процессами производства стали и контроль за ними; МДК 01.03. Управление технологическими процессами производства стали, ферросплавов и лигатур и контроль за ними; | Указание на уровень квалификации - 6 |
| 3 | ПК 1.1. Осуществлять технологические операции по производству черных металлов ПК 1.4. Анализировать качество сырья и готовой продукции ПК 1.5. Анализировать причины брака выпускаемой продукции и разрабатывать мероприятия по его предупреждению ПК 1.6. Анализировать и оценивать состояние техники безопасности, промышленной санитарии и противопожарной защиты на производственном участке. | Обобщённые трудовые функции Осуществление обеспечения процесса электросталеплавильного производства шихтовыми, добавочными, заправочными материалами и жидким чугуном Осуществление выплавки стали в дуговой сталеплавильной печи Осуществление мероприятий по выплавке стали в конвертере |
| 4. | МДК. 01.01. Управление технологическими процессами производства чугуна и контроль за ними. МДК. 01.02. Управление технологическими процессами производства стали и контроль за ними. МДК. 01.03. Управление технологическими процессами производства стали, ферросплавов и лигатур в электропечах и контроль за ними. |  |

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ЗАДАНИЯ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ II УРОВНЯ

ЗАДАНИЕ 2.5 ВЫПОЛНЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СВОЙСТВ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

| ЗАДАНИЕ 2.5.1 ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ (ЧУГУНА, СТАЛИ, ФЕРРОСПЛАВОВ И ЛИГАТУР) |
| --- |
| Задача 2.5.1. Расчет химического состава стали для ходовых осей железнодорожных вагонов и этапы их получения. |
| Дать характеристику стали марки ОсВ. Выполнить расчет шихты и сопоставить предлагаемые для плавления шихтовые материалы с конечным продуктом и требованиями ГОСТа. Описать технологический процесс получения ходовой оси железнодорожного вагона. | Критерии оценки: за правильно указанное содержание элемента в сплаве – 0,7 балла; за верную операцию техпроцесса – 1 балл. | Максимальный балл: 20 баллов |
| РАСЧЕТ норм расхода шихтовых материалов на выплавку 1 т стали для осей вагонов широкой колеи марки ОсВ |
| Наименование материалов | Химический состав | Состав на 1 т | Содержание элементов в сплаве, % |
|  | C | Mn | Si | P | Кг. | % | C | Mn | Si | P |
| Лом стальной 1А, 2А | 0,15 | 0,4 | 0,12 | 0,04 | 912 | 91,2 |  |  |  |  |
| Лом чугунный 17А, 18А | 4,0 | 0,5 | 3,1 | 0,09 | 82 | 8,2 |  |  |  |  |
| Ферромарганец металлический Мн 95 | 0,1 | 96,0 | 1,0 | 0,04 | 2 | 0,2 |  |  |  |  |
| Ферросилиций ФС 75 | 0,1 | - | 76,0 | 0,03 | 2 | 0,2 |  |  |  |  |
| Ферросилико-марганец МнС 17(Б) | 1,4 | 69,8 | 19,4 | 0,25 | 2 | 0,2 |  |  |  |  |
| ИТОГО: | 1000 | 100 |  |  |  |  |
| Угар % | 10 | 17 | 60 | 30 |
| С учетом угара |  |  |  |  |
| Химический состав по ГОСТ 4728-10 | 0,42-0,50 | 0,6-0,9 | 0,15-0,35 | <0,035 |
| Технологический процесс |  |  |  |  |  |  |

| РАСЧЕТ (ОТВЕТ) норм расхода шихтовых материалов на выплавку 1 т стали для осей вагонов широкой колеи марки ОсВ Содержание элементов = Хим. состав % × Состав на 1 т в % / 100 |
| --- |
| Наименование материалов | Химический состав | Состав на 1 т | Содержание элементов в сплаве, % |
|  | C | Mn | Si | P | Кг. | % | C | Mn | Si | P |
| Лом стальной 1А, 2А (ВСт3сп) | 0,15 | 0,4 | 0,12 | 0,04 | 912 | 91,2 | 0,137 | 0,365 | 0,109 | 0,036 |
| Лом чугунный 17А, 18А (Л2) | 4,0 | 0,5 | 3,1 | 0,09 | 82 | 8,2 | 0,328 | 0,041 | 0,254 | 0,007 |
| Ферромарганец металлический Мн 95 | 0,1 | 96,0 | 1,0 | 0,04 | 2 | 0,2 | следы | 0,192 | 0,002 | следы |
| Ферросилиций ФС 75 | 0,1 | - | 76,0 | 0,03 | 2 | 0,2 | следы | - | 0,152 | следы |
| Ферросилико-марганец МнС 17(Б) | 1,4 | 69,8 | 19,4 | 0,25 | 2 | 0,2 | 0,003 | 0,140 | 0,039 | 0,001 |
| ИТОГО: | 1000 | 100 | 0,468 | 0,738 | 0,556 | 0,044 |
| Угар % | 10 | 17 | 60 | 30 |
| С учетом угара | 0,425 | 0,631 | 0,348 | 0,034 |
| Химический состав по ГОСТ 4728-10 | 0,42-0,50 | 0,6-0,9 | 0,15-0,35 | <0,035 |
| Технологический процесс: | Завалка печи | Плавление, раскисление и рафинирование | Разливка стали в ковш | Разливка стали по литейным формам | Извле-чение отливок | Отделение литников и зачистка |

| Задача 2.5.2. Подобрать исходные компоненты к технологическому процессу выплавления необходимого материала для поршневых колец грузовых автомобилей |
| --- |
| Серый чугун СЧ 25 ГОСТ 1412-85 должен иметь следующий состав, %: 3,2–3,4 С; 1,4–2,2 Si; 0,7 – 1,0 Mn; < 0,2 Р; < 0,15 S. Угар элементов при плавке, %: 15 Si; 20 Мn и пригар 50 % S. Масса металлической завалки 1600 кг. Химический состав шихтовых материалов–компонентов приведен в таблице: | Критерии оценки: правильный расчет массы одного вида компонента - 3 балла | Максимальный балл 15 баллов |

| Компоненты | Масса завалки, Кг | С | Si | Mn | P | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чушковый чугун Л2 |  | 3,5 | 2,9 | 0,8 | 0,1 | 0,02 |
| Чушковый чугун Л4 |  | 3,6 | 2,2 | 0,7 | 0,2 | 0,03 |
| Возврат собственного производства |  | 3,3 | 2,1 | 1,1 | 0,1 | 0,09 |
| Лом стальной |  | 0,2 | 0,3 | 1,2 | 0,05 | 0,05 |
| Брикетированная чугунная стружка |  | 3,3 | 2,1 | 0,7 | 0,1 | 0.09 |
| Итого | 1600 | 3,3 | 2,5 | 0,8 | 0,12 | 0,03 |
| Угар - / Пригар +; |  |  | - 15 % | - 20 % |  | + 50 % |
| Требования к СЧ 25 по действующему ГОСТ 1412 |  | 3,2–3,4 | 1,4–2,2 | 0,7 – 1,0 | ≤ 0,2 | ≤ 0,15 |
| Всего масса компонента | СЧ 25 | 3,3 | 2,1 | 0,7 | 0,12 | 0,05 |